**Súrlódás mérés**

*Gyűrűpróba*

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Hőfok** | **Kenés** | **Magasság** | **d’** | **d”** | **Belső Φ** | **Kudo** |
| 1 | 20 | nincs | 4,57 |  |  |  |  |
| 2 | 20 | olaj | 4,62 |  |  |  |  |
| 3 | 400 | nincs | 3,61 |  |  |  |  |
| 4 | 400 | olaj | 3,70 |  |  |  |  |

